TAN-Nr.: TAN	Auftragsnummer: / /

Checkliste B 061	Gleisschotter

Anlage vom (TT.MM.JJJJ)/

Ggf. Gültigkeit der bestehenden HPQ: bis (TT.MM.JJJJ)/

Firma:

Standort/Steinbruch:

Welche Mengen werden abgebaut? (t/a)
Menge (t)	Jahr	Produkt	Anteil für Deutsche Bahn AG (%)

1	Allgemeine Angaben Welcher Schotter wird verarbeitet?	Bemerkungen
Gleisschotter - neu
Gleisschotter - aufgearbeitet

2	Um welches Gestein handelt es sich? (Nur bei Neuschotter)	Bemerkungen
Stratigraphische Einordnung
Gesteinsart

3	Um welche RC-Schotter-Anlage handelt es sich? (Nur bei RC-Schotter)	Bemerkungen
stationär
Semi-stationär
gleisgebunden

Nicht zutreffende Punkte finden keine Betrachtung im Bewertungsfeld!/

Points that do not apply are not considered in the evaluation field!

4	Sprengungen werden durchgeführt?	?	Bemerkungen
intern
durch Fremdfirma

5	Allgemeine Produktinformationen	?	Bemerkungen
Abbausohlen
(RC) Entsorgungsfachbetrieb (§52 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)

6	Fremdüberwachung für die Prüfungen	?	Bemerkungen
Haufwerk für Prüfung
Prüflabor

7	Herstellungsverfahren	?	Bemerkungen
Prallmühle
Kegelbrecher
Probenentnahme nach EN 932-1
WPK-Zulassung nach EN 13 450
Prüfmittelüberwachung (intern)
Prüfmittelüberwachung (extern)
Haupt- und Rahmenbetriebsplan
Nur für gleisgebundene Anlagen Maßnahmen bei Änderung vom Bestandsschotter Maßnahmen bei Wetteränderungen Maßnahmen bei Störungen

8	Liegen die erforderlichen Normen und Bahnstandards in der aktuellen Ausgabe vor?	?	Bemerkungen
DBS 918 061 Gleisschotter

9	Prüfungen
9.1	Geometrische Anforderungen (Granulometrie)	?	Bemerkungen
Korngrößenverteilung: 31,5/63 mm
Feinkorn: < 0,5 mm max 1,0 M%
Feinstkorn: < 0,063 mm max 1,0 M%
Plattigkeitskennzahl: max. 35
Kornformkennzahl: > 3:1 ist zw. 5,0 und 30,0 M%
Kornlänge: > 100mm bis max 6,0 M%

9.2	Physikalische Anforderungen	?	Bemerkungen
Schlag-Abriebfestigkeit: (LA-Versuch) LARB <=14
Schlagfestigkeit: SZRB <= 18
Widerstand gegen Verschleiß: (nach Micro-Deval-Koeffizient)

9.3	Dauerhaftigkeit	?	Bemerkungen
Rohdichte: (gemäß DIN EN 1097-6)
Verwitterungsbeständigkeit: (gemäß DIN EN 1097-6)
Sonnenbrand (Raumbeständigkeit): (nach DIN EN 1367-3 (nur bei Basalt))
Umweltverträglichkeit bei RC-Schotter: (nach DBS 918 061)

10	Verpackung, Lagerung Endprodukt und Versand	?	Bemerkungen
Separate Lagerung
Lager beschildert
Nachreinigung vorhanden
Bahnverladung
LKW-Verladung
Überwachung der Sauberkeit von Bahnwagen

ggf. Fotos anfügen

Weitere Bemerkungen:

Further comments:

durchgeführt am/ issued at (dd.mm.yyyy)	durchgeführt in/ issued in	durch QPI/ by quality engineer